INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom du produit    :	MARO GARDEN

### Date d’émission	:	le 23 février 2008

Description	Lasure à base de résine alkyde (type soja), contient des oxydes de fer transparents et des additifs. Teintes disponibles :  vert, chêne, noyer, brun rouge et brun foncé.

Usage		Protection décorative pour toutes menuiseries extérieure. Utilisation à usage privé, artisanal et industriel, pour des bois dont le degré d’humidité ne dépasse pas 18 %. Ne s’applique pas sur des bois peints, vernis ou cirés.	Sec après 4 – 5 heures, couche ultérieure après 24 – 48 heures. Agiter avant l’emploi. Nettoyage des outils au  white spirit.

| Spécifications | Méthode d’analyse | minimum | maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Couleurs |  | chêne,noyer,brun-rouge,brun foncé, vert |
| Densité (kg /m³ -20C) | ISO 2811 |  900 |
| Viscosité (s – 20C) | DIN Cup 4 |  19 |
| Point d’inflammation (°C) | ASTM D93-72 |  62 |

Quelques méthodes d’analyse sont légèrement modifiées

Compatibilité	Maro Garden est fourni prêt à l’emploi et ne peut être dilué, ni mélangé avec un autre produit. Les teintes de Maro Garden peuvent être mélangées entre elles créant une multitude de teintes.

Dose	Application à la brosse ou par trempage à concurrence de 200 à 300 g /m².

Emballage			Bidons de 3/4L  2,5L   5 L  10L

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande.

Note Ces informations fournies de bonne foi ne peuvent mettre en cause notre responsabilité, les conditions d’emploi du produit étant du ressort de l’utilisateur. Notre département technique se tient à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. Cette fiche remplace et annule toutes les fiches précédentes sur le produit sus-mentionné.

VOS: Cat. A f) VOS 2007 max. 700g/L  2010 max. 700g/L Maro Garden contient 675g/L